## Slide 1
타닌산과 해조다당류를 이용한
항산화 콘택트렌즈의 약물방출 및 물리적 특성
발표자 : 대구가톨릭대학교 안희경
지도교수 : 대구가톨릭대학교 이현미
Drug release and physical properties of antioxidant contact lenses using tannic acid and seaweed polysaccharides.

## Slide 2
01. Introduction
02. Purpose
03. Method
04. Results
05. Conclusion
CONTENTS

## Slide 3
함수율이 높고 착용감이 우수
콘택트렌즈의 물리적 특성은 눈건강에 영향을 미치고 있음
특히 고습윤성, 고산소투과성에 대한 연구가 활발히 진행되고 있음
스마트 콘택트렌즈에 대한 연구 활발
Ex) 진단용 및 치료용 콘택트렌즈, 향균 및 항산화 콘택트렌즈
하이드로겔 콘택트렌즈
Introduction

## Slide 4
생체 내 세포에 손상을 입히는 모든 종류의 변형된 산소를 말함
슈퍼옥사이드 라디칼(O2-), 일중항산소(1O2), 하이드록시 라디칼(OH-) 등
노화, 질병, 스트레스, 흡연, 자외선 등에 의해 증가
우리 몸의 정상 세포를 공격하여 각종 질병의 원인으로 작용
활성산소
Introduction

## Slide 5
활성산소가 눈에 미치는 영향
노화 관련 황반변성
Introduction
백내장
녹내장

## Slide 6
합성 항산화제
: BHA, BHT, PG, NDGA, Cathechol, Hydroquinone 등
천연 항산화제
: Tannic acid, Gallic acid, Fucoidan, Quercetin, Curcumin, Chitosan,
Dopamin, Alginic acid, Hyaluronic acid 등
여러가지 합성 항산화제가 개발되었지만 다양한 부작용과 독성이 문제가 됨
항산화제
Introduction

## Slide 7
식물성 폴리페놀
항산화 효과, 항암효과, 향균작용, 항바이러스 작용, 발암물질 활성억제 등의 효과가 있음
천연 항산화제 - Tannic Acid
Introduction

## Slide 8
미역, 다시마, 톳과 같은 갈조류로부터 추출가능한 음이온성 고분자 다당류
중량의 200~300배 이상의 수분을 흡수할 수 있는 높은 습윤성을 가짐
높은 생체적합성과 항균성, 낮은 독성을 가지고 있어 생의학 분야에 널리 사용
천연 해조 다당류 – Alginate
Introduction

## Slide 9
홍조류에서 추출가능한 수용성 겔을 형성하는 다당류
생체적합성을 가지며 항응고제, 항암제, 면역 조절제 등의 효과가 있음
황산기가 어디에 붙는지에 따라 (κ)-carrageenan, (ι)- carrageenan, (λ)- carrageenan으로 종류가 나뉨
천연 해조 다당류 – Carrageenan
Introduction

## Slide 10
Introduction
상호침투고분자네트워크 (Interpenetrating Polymer Network, IPN)
polysaccharide
hydrogel

## Slide 11
Purpose
천연 항산화 물질인 Tannic Acid를 이용한 고기능성 항산화
콘택트렌즈를 제조하고 한다
Alginate와 Carrageenan을 이용하여 항산화성의 지속시간을 향상시키고자 한다

## Slide 12
Method
Materials
Properies | Ingredients
Monomer | HEMA, MAA, Tannic Acid(TA)
Initiators | AIBN, APS
Cross linker | MBAA
Polysaccharide | Alginate, Carrageenan

## Slide 13
Method
Polymerization
Name | HEMA | MAA | MBAA | 5% AIBN | TA
R | 90% | 5% | 3% | 2% | -
T 0.1 | 89.9% | 5% | 3% | 2% | 0.1%
T 0.3 | 89.7% | 5% | 3% | 2% | 0.3%
T 0.5 | 89.5% | 5% | 3% | 2% | 0.5%
Cast mold Method / PP Mold / 100℃ / 1H
IPN : Semi-IPN / 24H / 37℃ Incubation

## Slide 14
Method
DPPH를 이용한 항산화 기능 평가
Time : 0 ~ 24H
DDPH : 0.2mM
517nm
Test of antioxidant
DPPH 라디칼 소거율 (%) = X 100

## Slide 15
Method
Oxygen permeability (DK)
ISO 18369-4:2017 Polarographic method
O2 PERMEOMETER-201T
Optical Transmissibility
Cary 60 UV-vis
Water content
Measurement
Contact angle
Sessile drop method
ANSI Z80.20-2010
Anti-microbial
균주, 대장균 E-Coli(ACTT 10536)
Protein adsorption

## Slide 16
Results
Tannic Acid의 항산화 기능 평가
DPPH를 이용한 항산화 기능 평가 (1H)
absorbance
Wavelength(nm)
DPPH R T0.1 T0.3 T0.5
Chart: 

## Slide 17
Results
라디칼 소거율
Free radical scavenging activity(%)
Incubation time(h)
None IPN
Chart: 
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 48
T 0.1 | 0 | 33.206 | 46.451 | 50.467 | 53.126 | 53.887 | 54.082
T 0.3 | 0 | 72.606 | 93.187 | 93.616 | 93.716 | 93.802 | 93.949
T 0.5 | 0 | 93.521 | 93.616 | 94.331 | 94.474 | 94.569 | 94.902
Free radical scavenging activity(%)
Incubation time(h)
IPN using Alginate
Chart: 
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 48
T 0.1 | 0 | 31.931 | 49.74 | 57.282 | 62.813 | 67.028 | 70.017
T 0.3 | 0 | 84.787 | 88.318 | 88.577 | 88.941 | 89.46 | 89.148
T 0.5 | 0 | 86.137 | 88.785 | 88.993 | 89.045 | 89.564 | 89.726
Free radical scavenging activity(%)
Incubation time(h)
IPN using Carrageenan
Chart: 
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 48
T 0.1 | 0 | 32.97 | 49.013 | 56.711 | 62.488 | 68.274 | 73.545
T 0.3 | 0 | 72.066 | 88.941 | 89.356 | 89.408 | 88.785 | 89.358
T 0.5 | 0 | 85.722 | 89.097 | 89.927 | 90.291 | 90.758 | 90.85

## Slide 18
Results
Oxygen permeability (Dk/t)
항산화 콘택트렌즈의 물성 평가
 | NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 13 | 17.2 | 13.4
T 0.3 | 13.8 | 18.3 | 14.4
T 0.5 | 14.5 | 18.9 | 15.1
Chart: 
| NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 13 | 17.2 | 13.4
T 0.3 | 13.8 | 18.3 | 14.4
T 0.5 | 14.5 | 18.9 | 15.1

## Slide 19
Results
Water content (%)
항산화 콘택트렌즈의 물성 평가
 | NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 54.2 | 55.17 | 54.64
T 0.3 | 55.03 | 55.44 | 55.26
T 0.5 | 55.39 | 56.92 | 56.01
Chart: 
| NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 54.2 | 55.17 | 54.64
T 0.3 | 55.03 | 55.44 | 55.26
T 0.5 | 55.39 | 56.92 | 56.01

## Slide 20
Results
Contact Angle(°)
항산화 콘택트렌즈의 물성 평가
 | NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 61.5 | 46.3 | 54.3
T 0.3 | 60.1 | 43.8 | 50.5
T 0.5 | 59.5 | 39.2 | 45.1
Chart: 
| NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 61.5 | 46.3 | 54.3
T 0.3 | 60.1 | 43.8 | 50.5
T 0.5 | 59.5 | 39.2 | 45.1

## Slide 21
Results
Optical Transmissibility (%)
항산화 콘택트렌즈의 물성 평가
Chart: 
| NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 95.14 | 95.21 | 95.05
T 0.3 | 93.76 | 93.87 | 93.64
T 0.5 | 91.58 | 91.79 | 91.49
 | NONE IPN | IPN-A | IPN-C
T 0.1 | 95.14 | 95.21 | 95.05
T 0.3 | 93.76 | 93.87 | 93.64
T 0.5 | 91.58 | 91.79 | 91.49

## Slide 22
Conclusion
Tannic Acid가 함유된 콘택트렌즈는 항산화 기능이 뛰어난 것을
확인하였다
Tannic Acid 농도가 높을수록 콘택트렌즈의 산소투과도, 함수율, 습윤성이 증가되었다.
천연다당류인 Alginate와 Carrageenan을 IPN 할 경우 Tannic Acid 농도가 낮을수록 항산화 지속시간이 증가되었다.

## Slide 23
THANK YOU!
경청해 주셔서 감사합니다