## Slide 1
INTRODUCTION
각막 전면과 소프트렌즈 착용시 렌즈 전면 눈물막의 비침습성 눈물막 파괴시간(NITBUT)은 시간이 지남에 따라 달라진다. 본 연구는 현재 소프트콘택트렌즈를 대표하는 두가지 재질인 하이드로겔 소프트렌즈와 실리콘하이드로겔 소프트렌즈에서 착용 전 후 비침습성 눈물막 파괴시간이 어떻게 달라지는지 비교를 통하여 소프트콘택트렌즈 재질이 건성안에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.
RESULTS
하이드로겔 렌즈를 착용하기 전 최초 눈물막 파괴시간은 9.12 ± 3.67초, 렌즈 착용 후 6.90 ± 2.68초로 착용 후 최초 눈물막 파괴시간이 줄어든 것으로 나타났다(p<0.01). 하이드로겔 렌즈 착용 전 후 최초 눈물막 파괴시간의 차이는 기존에 콘택트렌즈를 착용하지 않은 그룹은 -3.48 ± 4.26초, 기존에 콘택트렌즈를 착용하던 그룹은 -0.86 ± 3.99초로 렌즈를 착용하지 않던 그룹에서 더 많이 줄어들었으며 평균 눈물막 파괴시간의 차이는 기존에 콘택트렌즈를 착용하지 않은 그룹은 –1.54 ± 4.04초, 기존에 콘택트렌즈를 착용하던 그룹은 +1.45 ± 4.38초로 렌즈를
착용하지 않던 그룹에서 더 많이 줄어든 것으로 나타났다(p<0.05).
METHODS
본 연구는 현재 콘택트렌즈를 착용하지 않는 대상 22명, 콘택트렌즈를 착용중인 대상 20명을 포함하여 총 42명(남자 22명, 여자 20명)을 대상으로 하이드로겔 렌즈와 실리콘하이드로겔 렌즈 재질의 두가지 렌즈가 사용되었다. 비침습성 눈물막 파괴시간은 Keratograph 5M
(Oculus, Germany) 장비를 이용하여 최초 및 평균 눈물막 파괴시간을 1시간의 시간 간격을 두고 3회씩 측정하여 그 평균값을 사용하였다. 검사 당일 콘택트렌즈를 착용하지 않은 상태로 방문한 연구대상의 최초 및 평균 눈물막 파괴시간을 측정한 후 각각 다른 두 가지 재질로 이루어진 소프트콘택트렌즈를 양안에 한쪽 씩 착용한 다음 3시간이 경과된 후 최초 및 평균 눈물막 파괴시간을 다시
측정하여 결과를 비교하였다.
CONCLUSIONS
실리콘하이드로겔 렌즈는 비침습성 눈물막 파괴시간에 영향을 주지 않았지만 하이드로겔 렌즈는 렌즈 착용 후 눈물막 파괴시간이 줄어든 것으로 나타났으며 기존에 콘택트렌즈를 착용하던 대상보다 콘택트렌즈를 착용하지 않았던 대상에서 눈물막 파괴시간이 더 많이 감소한
것으로 나타났다.
REFERENCES
2021 한국안광학회 동계학술대회
콘택트렌즈 재질에 따른 비침습성 눈물막 파괴시간(NITBUT) 비교
변미영1 ․ 박미소1 ․ 김다빈1 ․ 윤지윤1 ․ 조종필1 ․ 백승선1
1대전보건대학교 안경광학과
[1] Kim JM. Comparing Pre-Lens Non-invasive TBUT with Two Different Silicone Hydrogel Contact Lens Materials. Korean J Vis Sci. 21(1), 89-98, 2019.
[2] Andrew DG, Meng CL. The relationship of pre-corneal to pre-contact lens non-invasive tear breakup time. PLoS ONE 16(6), e0247877, 2021.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247877
[3] Chui WS, Cho P, Brown B. Soft contact lens wear in Hong Kong-Chinese: predicting success. Ophthalmic Physiol Opt. 20(6),480–486, 2000.
Table 1. The mean pre-corneal and pre-lens NITBUT |  |  |  | 
 |  | Before | After 3Hours | P-Value
Silicone Hydrogel Contact lenses (Narafilcon A) | First NITBUT | 7.74±3.30 | 7.74±3.71 | 0.998
 | Avarage NITBUT | 11.37±3.45 | 12.56±3.21 | 0.106
Hydrogel Contact lenses (Etafilcon A) | First NITBUT | 9.12±3.67 | 6.90±2.68 | 0.002
 | Avarage NITBUT | 11.7912±3.56 | 11.68±2.98 | 0.873
Table 2. The mean pre-corneal and pre-lens NITBUT according to lens wearing history. |  |  |  | 
 |  | CL Hsitory | Changes before and after | P-Value
Silicone Hydrogel Contact lenses (Narafilcon A) | First NITBUT | Non-CL | -0.13±5.13 | 0.853
 |  | CL | 0.15±4.77 | 
 | Avarage NITBUT | Non-CL | -1.45±5.24 | 0.692
 |  | CL | -0.89±3.91 | 
Hydrogel Contact lenses (Etafilcon A) | First NITBUT | Non-CL | 3.48±4.26 | 0.047
 |  | CL | 0.86±3.99 | 
 | Avarage NITBUT | Non-CL | 1.54±4.04 | 0.027
 |  | CL | -1.45±4.38 |